Scheda tecnica  “ EUROACETIC ”

| CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ | - Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione acida, per applicazioni professionali, particolarmente adatto per supporti non porosi (vetro). - Indurisce rapidamente per effetto dell’umidità atmosferica formando sigillature elastiche ed adesive. - Le sue principali caratteristiche e proprietà: - Pastoso - Eccezionale resistenza all’invecchiamento. - Qualità professionale costante. - Garantisce lavorazioni rapide, pulite ed economiche. - Eccellente resistenza a muffe, funghi, vapori, grassi e oli di cottura. - Ottima resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici. - Eccellenti caratteristiche fisiche anche dopo parecchi anni di esposizione all’esterno, senza essere influenzato da elevate o basse temperature. - Veloce vulcanizzazione: rapido passaggio allo stato fuori impronta. - Elasticità permanente. - Buona adesione su vetro, superfici vetrificate, piastrelle di ceramica, acciaio, alluminio, legno, alcune materie plastiche, supporti verniciati e rivestimenti. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESTINAZIONE DI IMPIEGO |  | - Specifico nella serramentistica; ideale per sigillature di vetro profilato, di giunti in metallo o plastica, di finestre in genere, di vetrate, di vetrocemento ….. - Ottimo per l’incollaggio strutturale di elementi in vetro, in porcellana e in ceramica smaltata. - Impiegato per sigillature elastiche in bagno e in cucina e per sigillare i giunti delle piscine. - Indispensabile nel settore navale per la sigillatura di boccaporti ed oblò. - Utilizzabile per giunti di tenuta nel settore degli elettrodomestici e per sigillature nell’impiantistica industriale. |  |
| LIMITAZIONI D’USO | - Il prodotto non è compatibile con substrati come marmo, calcestruzzo, fibrocemento e malta, poiché durante la vulcanizzazione rilascia dell’acido acetico. - Non deve essere usato a contatto con metalli come piombo, rame, ottone e zinco poiché provoca corrosione. - Non è applicabile a contatto con elementi in poliacrilato sottoposti a pressionamento, poiché può causare rotture. - Può scolorirsi a contatto con elastomeri organici quali EPDM, APTK e neoprene. |  |  |
| MODALITA’ DI IMPIEGO | Le superfici a contatto con il sigillante devono essere asciutte, pulite, esenti da polveri e sporco, ruggine, olio o altre sostanze similari. I substrati non porosi devono essere puliti con solventi, utilizzando uno straccio di cotone bianco, pulito, che non lasci pelucchi. Con un altro straccio pulito, si deve asciugare subito la superficie prima che il solvente evapori. Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere subito dopo l’applicazione). Tagliare l’ugello del diametro desiderato. Estrudere con pistola, distribuendo il prodotto in modo uniforme tra le parti da sigillare. Per sigillature estetiche o a vista lisciare la sigillatura appena effettuata con LISCIASIL 99. Rimuovere eventuali sfridi di silicone fresco con l’aiuto di TOGLISIL 88, uno spray formulato dai nostri laboratori che agisce solo sul silicone non polimerizzato; il silicone indurito, infatti, si toglie solo meccanicamente (con utensile, lametta ecc.) Il silicone non può essere sovraverniciato, quindi verniciate poi applicate il prodotto. |  |  |
| SPECIFICHE DEL PRODOTTO | GOMMA NON VULCANIZZATA - Densità a 23°C; - DIN 53 479-B ISO 1183, metodo B; - [ g/cm3 ]; - 0,98 (per materiale trasparente). - Consistenza; - DIN EN 27 390 A+B - 20 x 10 mm - ISO 7390, profilo U 20; - Pastoso. - Velocità di estrusione a 23°C (ugello 3mm, pressione = 0,63 N/mm2); - [ml/min]; - 800. - Tempo di formazione pelle a 23°C/50% UAR; - min; - 25. - Facile lavorazione a basse (5°C) e ad alte temperature (40°C). - VULCANIZZATO - Resistenza a trazione; - ISO 8339; - [N/mm2]; - 0,6. - Allungamento a rottura; - ISO 8339; - [%]; - 200. - Modulo al 100% di allungamento; - ISO 8339; - [N/mm2]; - 0,36. - Durezza Shore A; - ISO 868; - 18. - Resistenza alla lacerazione; - ISO 34 , metodo C; - [N/mm]; - 4,0. - Capacità di movimento; - ISO 11 600; - [%]; - 20. - Elastico a basse (-40°C) e ad alte temperature (+100°C) |  |
| ADESIONE | - EUROACETIC presenta una eccellente adesione senza primer su molti substrati silicatici non porosi quali vetro, piastrelle, ceramica, piastrelle vetrificate, smalto e clinker ; su legno impegnato, verniciato o laccato ; su materie plastiche quali epossidiche, poliestere, poliacrilato e formica. |  |  |
| PACKING | - Cartucce PE da 310 ML - Pezzi per cartone: 24 PZ |  |  |
| STABILITA’ IN MAGAZZINO | - Ha una stabilità al magazzinaggio di almeno 12 mesi, se conservato in luogo fresco (<25°C) e asciutto negli imballi originali chiusi. - Il fatto che il materiale venga conservato oltre il periodo consigliato non significa necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Tuttavia, in tal caso, è indispensabile per un sicuro impiego che l’utilizzatore proceda ad un verifica delle caratteristiche essenziali per l’applicazione specifica. |  |  |

| INDICAZIONI SULLA SICUREZZA | - Durante la vulcanizzazione il prodotto rilascia acido acetico. Questi vapori non devono essere inalati per un lungo periodo di tempo o in alte concentrazioni. E’ pertanto necessario provvedere a una sufficiente aerazione del posto di lavoro. - Qualora il sigillante siliconico non vulcanizzato entrasse in contatto con gli occhi o con le mucose, è necessario sciacquare accuratamente la parte con acqua, poiché possono insorgere irritazioni. Per contro, la gomma vulcanizzata può essere manipolata senza alcun pericolo per la salute. |
| --- | --- |

| CODICE CONFEZIONI | - PRODOTTO. - codice; - confezione; - contenuto; - imballo; - Trasp; - Bianco; - Grigio; - Nero. - 120300; - Cartuccia Polietilene; - 310 ml; - 24 PZ; - . |
| --- | --- |